内蒙古自治区建设领域推广、限制和禁止使用技术目录（2017年版）

一、推广使用的建设工程技术和产品

| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑结构体系 | 装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构建筑体系 | 根据当地条件选择 适宜结构体系 | 依据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日） | 发布之日 |
| 2 | 建筑钢材 | 热轧带肋钢筋HRB500 | 各类建筑工程 | 强度高，综合性能优；依据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号） | 发布之日 |
| 3 | 混凝土材料与混凝土制品 | 高性能混凝土 | 房屋建筑及市政基础设施、大型公共建筑等新建工程 | 具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性；依据《住房城乡建设部和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标〔2014〕117号） | 发布之日 |
| 4 |  | 建筑工业化预制构件及部品 | 各类建筑工程 | 依据《国务院办公厅关于转发发展改革委 住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号） | 发布之日 |
| 5 | 墙体材料 | 再生骨料砌块（砖） | 各类建筑工程 | 资源综合利用；依据《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《普通混凝土小型空心砌块》GB/T8239-2014 | 发布之日 |
| 6 |  | 预拌砂浆 | 各类建筑工程 | 循环经济促进法；依据《预拌砂浆》GBT25181-2010 | 发布之日 |
| 7 | 建筑保温材料 | EPS模块 | 各类建筑工程 | 住建部《关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1338号） | 发布之日 |
| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |
| 8 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 三玻中空玻璃断桥铝合金料或塑铝复合料平开窗（K值低于2.0W/㎡·K） | 民用建筑工程 | 节能、降耗、隔声；依据现行建筑节能标准要求 | 发布之日 |
| 9 |  | 三元乙丙门窗密封条 | 各类建筑门窗 | 密封性好、耐老化；依据《ENB型三元乙丙橡胶规范》GJB5180-2003 | 发布之日 |
| 10 |  | 三密封多腔体塑料门窗型材 | 建筑外窗 | 保温隔热、隔音效果好；依据现行建筑节能标准要求 | 发布之日 |
| 11 |  | 真空玻璃、空气隔层厚度不小于12mm的中空玻璃、低辐射镀膜玻璃（low-E） | 建筑门窗和玻璃幕墙 | 降低玻璃传热系数，节能降耗，保温隔热；依据现行建筑节能标准要求 | 发布之日 |
| 12 | 管材管件与建筑给排水工程材料 | 聚乙烯缠绕结构壁排水管（B型） | 建筑和市政排水工程 | 管道系统柔韧性好，不易渗漏，熔缝质量高、输水量大、使用寿命长；依据《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2004和《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T 165-2002、《埋地塑料直埋管道工程技术规程》CJJ143-2010 | 发布之日 |
| 13 | 可再生能源 | 与建筑一体化的太阳能光热装备 | 各类建筑工程 | 绿色、节能、环保；依据住建部《关于做好<建筑业l0项新技术(2010)>推广应用的通知》(建质〔2010〕170号) | 发布之日 |
| 14 |  | 与建筑一体化的太阳能光电装备（直接并网） | 集中在学校、医院和政府等具有一定规模的公用和商用建筑 | 绿色、节能、环保；依据住建部《关于做好<建筑业l0项新技术(2010)>推广应用的通知》(建质〔2010〕170号) | 发布之日 |
| 15 | 市政与道路施工材料 | 建筑垃圾再生骨料无机混合料 | 市政与道路工程 | 资源综合利用；依据《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281-2014 | 发布之日 |
| 16 | 照明 产品 | 发光二极管灯 | 民用建筑、景观、隧道、桥涵、室外照明（特殊要求场合除外） | 功率低、节约能源、体积小、重量轻、电源适应性强、使用寿命长；依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |

二、限制使用的建设工程技术和产品

| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 限制使用范围 | 限制使用原因、依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土材料与混凝土制品 | 现场搅拌混凝土 | 不得在设区城市范围内使用 | 质量难控制,储运、使用过程浪费资源，污染环境； 依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告） | 发布之日 |
| 2 | 墙体材料 | 厚度≥90 mm且＜120mm的建筑轻质隔墙板 | 不得单独用作分户隔墙使用 | 单独使用不满足抗震、隔声、保温性能要求；依据《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014 | 发布之日 |
| 3 | 建筑保温材料 | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 不得单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 4 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 单腔结构型材的未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗 | 不得用于民用建筑工程 | 气密、水密、保温和隔热性能差；依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 5 | 供暖供冷系统材料设备 | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 不得用于集中供暖系统 | 内腔结砂影响计量器具的使用；依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 6 |  | 钢制闭式串片散热器 | 不得用于民用建筑的供暖系统 | 产品热工性能差；依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 7 |  | 螺旋板式换热器 | 不得用于城市供热系统 | 产品热工性能差；依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |

三、禁止使用的建设工程技术和产品

| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑钢材 | 热轧光圆钢筋HPB235 | 强度低，浪费资源 | 依据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号) | 发布之日 |
| 2 |  | 热轧带肋钢筋HRB335 | 强度低，浪费资源 | 依据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号) | 发布之日 |
| 3 | 墙体材料 | 烧结实心黏土砖 | 生产过程资源消耗大,毁坏耕地，污染环境 | 依据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号） | 发布之日 |
| 4 |  | 非蒸压的硅酸盐砖（砌块）和加气混凝土制品 | 质量差、易开裂、耐久性差 | 依据《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 | 发布之日 |
| 5 |  | 手工成型的GRC轻质隔墙板 | 质量难控制，性能不稳定 | 依据中建材联产发〔2013〕68号《关于印发<新型墙体材料产品目录>和<墙体材料行业结构调整指导目录>的通知》 | 发布之日 |
| 6 |  | 以角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的石棉瓦等建材制品 | 危害人体健康 | 依据原国家经贸委[2002]第32号令中全面禁止生产蓝石棉，安全使用温石棉的规定 | 发布之日 |
| 7 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 聚氯乙烯（PVC）隔热条和密封胶条 | PVC隔热条不耐老化，强度低，易造成断裂和雨水渗漏，丧失密封功能 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 8 | 防水材料 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力和低温柔度指标低，耐久性差 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 9 |  | S型聚氯乙烯防水卷材 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号） | 发布之日 |
| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 10 | 防水材料 | 焦油聚氨酯防水涂料 | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 11 |  | 焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥和塑料煤焦油油膏） | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 | 依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》建设部第218号公告 | 发布之日 |
| 12 |  | 采用再生料生产的；二次加热复合成型生产的；芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 | 防水功能差 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告） | 发布之日 |
| 13 | 管材管件与建筑给排水工程材料 | 冷镀锌给水管 | 污染饮用水 | 依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》建设部第218号公告 | 发布之日 |
| 14 |  | 用铅盐做稳定剂的PVC管材和管件 | 危害人体健康 | 依据《给水用硬聚氯乙烯PVC-U管材》GB/T10002.1-2006的要求 | 发布之日 |
| 15 | 供暖供冷系统材料设备 | 圆翼型、长翼型和813型灰铸铁散热器 | 热工性能差、耐腐蚀性差 | 依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》建设部第218号公告 | 发布之日 |
| 16 |  | 记忆合金原理的恒温控制阀 | 只有开关动作，不能实现调节功能 | 依据《供热计量技术规程》 | 发布之日 |
| 17 | 用水器具 | 螺旋升降式铸铁水嘴 | 密封效果差，浪费水资源 | 依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》建设部第218号公告 | 发布之日 |
| 18 | 建筑装饰装修材料 | 聚醋酸乙烯乳液类(含EVA乳液)、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类和氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料 | 耐老化，耐粘污，耐水性差 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 19 |  | 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料） | 施工质量差，施工时挥发有害气体 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 序号 | 类别 | 技术和产品名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 20 | 建筑装饰装修材料 | 多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料） | 施工质量差，施工时挥发有害气体 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》建设部第659号公告 | 发布之日 |
| 21 | 照明材料 | 卤粉荧光灯 | 光效低，显色性差，光衰严重 | 依据《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）和《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2003）规范中，能耗限定值和光通维持率的强制性条款 | 发布之日 |
| 22 |  | 15瓦及以上普通照明白炽灯 | 能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短 | 《建筑照明设计标准》GB50034-2013；国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》《2011年第28号公告 | 发布之日 |